## Slide 1: Tubulação rígida de freio
Comparativo de pressão de estouro em função da espessura
SITE NUC
C2
PE PP AmLat
Question Altis :
Fiche Suiveuse :
PILOTE : M. Ciolfi / R. Mathias
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
Notes: Só usar para PEPP

## Slide 2: Executive Summary
Tubulação rígida de freio
NUC
Apresentar resultados de ensaios de pressão de estouro em função do
desgaste do tubo
Ensaio realizado no FNR TI-Automotive em 11.07.2017
Tubos ensaiados de Ø padrão 4,76mm (tubulação entre módulos ABS/ESP e rodas)
Desgaste utilizando lima bastarda em seções de 3mm e 19mm de largura (plana)
a cada 0,2 mm de profundidade
Ensaio de estouro em pressão única (agravado em função de fadiga)
Tubos de comprimento total 670mm de mesmo lote com desgaste na região central do tubo
27 amostras ensaiadas sem proteção superficial com 3 repetições cada
Ensaio realizado em 1 amostra ciclada em bancada (106 ciclos) com
interferência com perna de mola e posterior corrosão em salt spray
(21 dias) apresentou pressão de estouro de 1050 bar (Std PSA 1100 bar sem
desgaste)
Apresentar resultados de ensaio
C2
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine

## Slide 3: Metodologia e equipamentos
Tubulação rígida de freio
NUC
C2
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
Área desgastada longitudinalmente
Equipamentos
Tubos sem proteção com área
central demarcada para desgaste
19mm
3mm
Exemplo de rompimentos em tubos desgaste 3mm

## Slide 4: Dados do ensaio em bancada
Resultado: 106 ciclos e 21 dias em salt spray => espessura do tubo 0,29 mm – pressão de estouro 1050 bar
(PIV define 1100 bar para pressão de estouro)
Tubulação rígida de freio
NUC
C2
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
255k ciclos
Redução de Ø em função de desgaste
19mm
3mm
Dispositivo montado
Área de contato
108k ciclos
ST B94 1100 Fadiga
106 ciclos = 240 000 km ou 15 anos

## Slide 5: Impacto por número de dobras
Conclusão:
A quantidade de dobras no tubo não impacta na pressão de estouro
Nenhuma das amostras apresentou rompimento próximo a região de dobra
Tubulação rígida de freio
NUC
C2
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
Chart: Pressão de estouro em função de número de dobras
| 4.76 | 4.7699999999999996 | 4.8
Sem Dobras | 1240 | 1220 | 1200
1 dobra 90° | 1240 | 1240 | 1200
2 dobras 90° | 1210 | 1200 | 1200
3 amostras de cada ensaiada:
sem dobras
com 1 dobra a 90° 1)
com 2 dobras a 90° 1)
Variação máx. ±1,5%, σ=18,7
1) Tubos com dobras a cada 100mm

## Slide 6: Impacto em função do diâmetro do tubo
Conclusão:
Queda exponencial da pressão de estouro em função da redução do diâmetro
Redução significativa da pressão de estouro em função do comprimento da superfície desgastada
Todas as amostras romperam na região demarcada
Tubulação rígida de freio
NUC
C2
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
3 amostras de cada ensaiada,
alterando:
profundidades do desgaste
comprimento do desgaste
Chart: Pressão de estouro em função do diâmetro da tubulação
| 4.76 | 4.7699999999999996 | 4.8 | 4.508 | 4.5789999999999997 | 4.5289999999999999 | 4.3390000000000004 | 4.3369999999999997 | 4.3570000000000002 | 4.1500000000000004 | 4.1459999999999999 | 4.1890000000000001
Desgaste 19mm | 1240 | 1220 | 1200 | 990 | 1020 | 1020 | 620 | 620 | 720 | 240 | 280 | 340
Desgaste 3mm | 1240 | 1220 | 1200 | 1080 | 900 | 900 | 1000 | 690 | 200 | 760
Limite Fadiga | 315 | 315
Tubo ciclado | 1050

## Slide 7: Impacto em função da espessura teórica do tubo
Conclusão:
Queda exponencial da pressão de estouro em função da redução da espessura do tubo
Redução significativa da pressão de estouro em função do comprimento da superfície desgastada
Todas as amostras romperam na região demarcada
Tubulação rígida de freio
NUC
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
C2
3 amostras de cada ensaiada,
alterando:
profundidades do desgaste
comprimento do desgaste
curva estimada para
componente após ciclagem
em bancada = desgaste
concâvo com redução de
espessura pontual
Chart: Pressão de estouro em função da espessura da parede da tubulação
| 0.81 | 0.81999999999999984 | 0.85000000000000009 | 0.55800000000000027 | 0.629 | 0.57900000000000018 | 0.38900000000000068 | 0.38700000000000001 | 0.40700000000000047 | 0.20000000000000062 | 0.19600000000000017 | 0.23900000000000032
Desgaste 19mm | 1240 | 1220 | 1200 | 990 | 1020 | 1020 | 620 | 620 | 720 | 240 | 280 | 340
Desgaste 3mm | 1240 | 1220 | 1200 | 1080 | 900 | 900 | 1000 | 690 | 200 | 760
Limite Fadiga | 315 | 315
Tubo ciclado | 1050
Vida estimada comportamento em bancada
106 ciclos

## Slide 8: Resultados/Trabalhos futuros/Conclusão
Tubulação rígida de freio
NUC
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
C2
Resultados:
Sem alteração na pressão de estouro em função da quantidade de dobras
Redução exponencial da pressão de estouro em função da redução de espessura
Redução teórica exponencial da pressão de estouro em função da área desgastada longitudinalmente
Amostra única com pressão de estouro de 1050 bar:
  Hipóteses:
  Tubo amassado sem redução de espessura – analisado em laboratório sem amassado
  Erro na leitura da bancada de ensaio – confirmado pela TI-Automotive
  Redução de espessura pontual – hipótese mais provável pois foi realizada somente análise transversal do tubo, contudo pelas fotos é possível verificar perfil de desgaste côncavo ao invés de plano
Trabalhos futuros:
Aumentar a amostragem com áreas desgastadas de menor comprimento longitudinais para comprovação de comportamento exponencial;
Ensaios em amostras com maior quantidade de dobras;
Ensaios em amostras com perfil côncavo;
Medições em tubos de diâmetros de 6 e 8mm (tendência a menor pressão de estouro)
Redução na Pressão de estouro em função do desgaste longitudinal |  | 
Redução de espessura [mm] | 3mm | 19mm
0,20 | 6% | 17%
0,40 | 22% | 44%
0,60 | 50% | 81%
Conclusão: A norma B18 1050 define que o tubo rígido não pode ter contato com outros componentes. Tubo com desgaste pontual não atende ao PIV porém não ocorreu estouro em pressão de trabalho. Ensaio em bancada de somente 1 amostra pode não corresponder às condições mais severas em veículo. Posição ICDV é que possíveis casos de interferência demandam substituição.
?

## Slide 9: Anexos
Tubulação rígida de freio
NUC
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
C2
Anexos

## Slide 10: Fotos
Tubulação rígida de freio
NUC
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
C2
Comprimento das
amostras 670mm
Largura lima
deitada 18mm
Largura lima
Em pé 3mm
Estouro em região central
em tubo sem desgaste
Áreas longitudinais desgastadas
Estouro em região central desgastada

## Slide 11: Premissas
mm.
Tubulação rígida de freio
NUC
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
C2
Pressão de trabalho recomendada
Propriedade dos materiais usado para tubos de freio hidráulico
?
COPPER DEVELOPMENT ASSOCIATION, 1990
HUPPES, R. M., 2009
FEM Tubo de freio
Artigos | Referências
Teste hidrostático considerado 1,5 a pressão máxima de trabalho admissível | HUPPES, R. M., 2009
Pressão de estouro, limite de fadiga, pressão de trabalho recomendada | COPPER DEVELOPMENT ASSOCIATION, 1990
SAE J257 - Brazed Double Wall Low Carbon Steel Tubing
Min Tensile Strength, psi x10³ (MPa) | Yield Strength, min (0.2% offset), psi x 10³ (MPa) | Elongation % in 2 in. | % Hardness (Rockwell 30 T scale), max
42 (290) | 25 (172) | 14-40 | 65
Aço = 106 ciclos

## Slide 12: Referências bibliográficas
Tubulação rígida de freio
NUC
DOPM - Direction des Operations Monozukuri Amérique Latine
C2
ANBAZHAGAN, A.M.S., PhD. Pressure Vessel Design – Operating Pressure, Design Pressure, MAWP, Hydrostatic Test Pressure and Maximum Allowable Stress. LinkedIn Corporation, 2016
BRUNDRETT, L. Maximum Allowable Working Pressure. Ontario, CA: Pressure Vessel Engineering, 2017
COPPER DEVELOPMENT ASSOCIATION. Copper-Nickel Brake Tubing in the Automotive Industry. Hemel Hempstead, UK: Copper Development Association. Information Sheet 49, 1990
COPPER DEVELOPMENT ASSOCIATION. Copper-Nickel Automotive Vehicle Brake Tubing. Hemel Hempstead, UK: Copper Development Association. Information Sheet 49, 2017
FALCÃO, C. Projeto mecânico vasos de pressão e trocadores de calor casco e tubos. Rio de Janeiro, BR: Fundação Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura, 2008
HALFPENNY, A. et al. Fatigue Analysis of a Pressure Vessel Welded Joint using the Stress integration method outlined in the ASME boiler & Pressure Vessel Code VIII. US,UK: EMAS Publishing, 2013
HUPPES, R.M. Análise de falha em um vaso de pressão. Porto Alegre, BR: Universidade federal do Rio Grande do Sul, 2009.
KOLATE, V.D., LONDHE, B.C., BHANE, A.B. Fatigue Finite Element Analysis of Air Receiver for Pressure Loading. M.P. IN: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 5, Issue 1, 2015
LI, H. Flexible Pipe Stress and Fatigue Analysis. Trondheim, NOR: Norwegian University of Science and Technology, 2012
MOORE, C. et al. Permissible Cycle Life. Ontario, CA: Pressure Vessel Engineering, 2017
PRIMO, J. ASME Section I & section VIII fundamentals. Washington, US: PDHonline Course M398 (3 PDH) , 2012
SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS. SAE J257:. Brake Rating Horsepower Requirements~Commercial Vehicles. Warrendale, US: Society of Automotive Engineers, ed. Elsevier Ltd., 1997.
TIMMERHAUS, K.D. High-Pressure Science and Technology. Colorado, US: Sixth AIRAPT Conference. Springer Science+Business Media LLC, 1977
WAGHARE, M. Inspection of pressure vessels to ASME section VIII div. 1. SIN: ABSG Consulting Inc., 2011